[image: image1.jpg]MOLY

MOTORENOLE
ADDITIVE
AUTOPFLEGE







Diesel Synthoil 5W-40

ОПИСАНИЕ
Diesel Synthoil 5W-40 полностью синтетическое моторное всесезонное легкотекучее масло для дизельных двигателей легковых автомобилей. Оптимально подходит для атмосферных дизельных двигателей и двигателей с турбонаддувом и интеркулерами, а также с непосредственным впрыском.

СВОЙСТВА
-
обеспечивает легкий запуск двигателя
· быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
· высокая надежность смазывающей пленки при высоких и низких температурах 

· высокая стабильность к сдвигу и старению
· отличные противоизносные свойства
· очень низкие потери масла на испарение
· обеспечивает отличную чистоту двигателя и обладает отличными моющими свойствами
· протестировано на двигателях с турбонаддувом и катализаторами
· оптимальное давление масла при всех оборотах двигателя
· снижает расход масла и дизельного топлива, снижает выброс вредных веществ
· смешиваемо со всеми стандартными моторными маслами
Спецификации и допуски:
API CF 
ACEA B4-04
Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:
VW 505 00

BMW Longlife-98

MB 229.3
ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ 
Класс вязкости
:
5W-40


Цвет ASTM
:
3,5

Плотность при 15 °C
:
0,85
г/см³


Вязкость при 40°C
:
86
мм²/с

Вязкость при 100 °C
:
14,1
мм²/с

Индекс вязкости
:
170

Температура вспышки
:
222
°C

Температура застывания
:
-45
°C

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
Оптимально для атмосферных и турбированных дизельных двигателей с интеркулерами. Подходит для длительных интервалов смены масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

ФАСОВКА 


 
Diesel Synthoil 5W-40

1 л

Артикул 1926



 
5 л

Артикул 1927



20 л

Артикул 1342




60 л

Артикул 1343



 
205 л

Артикул 1344

PI 01/02/01
	Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.


Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de
