[image: image1.jpg]MOLY

MOTORENOLE
ADDITIVE
AUTOPFLEGE







Synthoil High Tech 5W-40

ОПИСАНИЕ
Synthoil High Tech 5W-40 полностью синтетическое низковязкое моторное масло для всесезонного применения в двигателях легковых автомобилей. Оптимально подходит для многоклапанных и турбированных двигателей. Масло полностью соответствует требованиям современных концепций двигателестроения.
СВОЙСТВА
-
увеличивает ресурс двигателя благодаря улучшенной защиты от износа
· смешивается со всеми стандартными моторными маслами
· быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
· высокая стабильность смазывающей пленки при низких и высоких температурах 

· высокая стабильность к сдвигам и старению
· обеспечивает отличную чистоту двигателя
· легкий запуск двигателя
· экономит топливо и снижает выброс вредных веществ
· оптимальноеo давление масла при всех оборотах двигателя
· протестировано на совместимость с катализатором и турбированными двигателями
· низкие потери масла на испарение
Спецификации и допуски:
API SM/CF 
ACEA A3-04/B4-04
Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:
MB 229.3
BMW Longlife-98 
VW 502 00 und 505 00 
Porsche A40
ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ 
Класс вязкости
:
5W-40


Цвет ASTM
:
3,5

Плотность при 15 °C
:
0,85
г/см³


Вязкость при 40°C
:
86
мм²/с

Вязкость при 100 °C
:
14,1 
мм²/с

Индекс вязкости
:
170

Температура вспышки
:
222
°C


Температура застывания
:
-45
°C
                                        Сульфатная зольность             :     1,2          г/100г
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
Оптимально подходит для современных бензиновых многоклапанных двигателей с турбонаддувом. Специально предназначено для удлиненных интервалов смены масла.
ПРИМЕНЕНИЕ
При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

ФАСОВКА 
  1 л / Брутто 0,959 кг

                     Артикул 1924


  4 л / Брутто 3,877 кг

Артикул 1915


  5 л / Брутто 4,642 кг

Артикул 1925


20 л / Брутто 18,160 кг

Артикул 1308


60 л / Брутто 55,640 кг

Артикул 1309

                                       205 л / Брутто 194,300 кг

Артикул 1311

PI 01/02/01

	Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.


Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de
