[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION





Top Tec ATF 1200
ОПИСАНИЕ
Top Tec ATF 1200 – новейшая жидкость для автоматических трансмиссий на основе базовых масел НС-синтеза и высокопроизводительных адаптивных присадок. Состав масла гарантирует оптимальную стойкость к окислению, отличную стойкость к износу, адаптацию коэффициента трения к условиям использования. Формула Top Tec ATF 1200 обеспечивает соответствие требованиям многочисленных производителей агрегатов и транспортных средств, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и при сильных температурных колебаниях.
СВОЙСТВА
- высокий индекс вязкости

- очень высокая тепловая стабильность


- лучшие низкотемпературные свойства

- оптимальная стабильность старения и химическая стойкость
- минимальный износ
                                        - адаптивный коэффициент трения
                                        - отличная антикоррозийная защита

· универсально применима

Допуски и спецификации 

GM Dexron IIIH, Dexron VI, 

Mercon V

JASO 1-A
Toyota Type T-ll, T-IV;

Alison C-4, TES 295;

Nissan Matic Fluid, D, J; К
KIA SP II / SP III;

Mitsubishi SP II / SP III;

Hyundai SP II; SPIII

Mazda ATF M III / ATF M V;

Honda ATF Z1 (ausser CVT’s)

Voith H 55 6336.XX
                                       LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для транспортных средств, которые требуют следующих спецификации:
JWS 3309

Chrysler ATF +3; +4

MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10
Daimler NAG-1
BMW LT 71141; LA 2634, 7045 E, 8072-B

MAN 339 Тур Z-2

MAN 339 Тур V-1
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14B, 16L, 17C

VW G 052 162

VW G 055 025

VOLVO 97340 / 97341

Subaru ATF

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ 
Плотность при +15°C
  : 0,850

g/cm³

DIN 51757


Вязкость приi +40°C
  : 33,6

mm²/s

DIN 51562


Вязкость при +100°C
  : 7,1

mm²/s

DIN 51562


Индекс вязкости
  : 181



DIN ISO 2909


Температура вспышки
  : 210

°C

DIN ISO 2592


Температура застывания
  : -50

°C

DIN ISO 3016


Brookfield`s вязкость – 40°C
: 12000

mPa\s   
DIN 51389
ОБЛАСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ
ATF Универсально применяется для автоматических передаточных механизмов и коробок переключения передач, в редукторах и рулевых приводах с сервомеханизмом в соответствии с предписаниями производителями автомобиля и передаточного механизма спецификаций и правил эксплуатации.
ПРИМЕНЕНИЕ 
Обращать внимание на предписания производителей автомобилей.
ФАСРВКА 
Top Tec ATF 1200                                                        500 мл         Артикул 3680

                                                                                                                    1 л           Артикул 3681

                                                                                                                    5 л           Артикул 3682

                                                                                                                  20 л           Артикул 3683

                                                                                                                  60 л           Артикул 3684

                                                                                                                205 л           Артикул 3685

	Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.


Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de
[image: image2.png]LIQUIMOLY GNBH  Postfach 2820 Phone: +4g-Q731/1420-12  Servis Hatine: 08002322230
JergWiskndSi4 | DSODIS UM Fax . +49{07311142052  Tachnache Halne: 40-07 1142013
DEOET Umieh  wewlqumods  emai: nfo@icuimalyds





