[image: image1.png]





Техническая информация   Technical information   
Autran MM-SP III

Допуски и спецификации:
Mitsubishi, Hyundai
Описание:

Autran MM-SP III - жидкость для автоматических трансмиссий окрашенная в красный цвет, используется в автомобилях Mitsubishi и Hyundai. Разработано British Petroleum совместно с Mitsubishi как масло первой заливки в Carisma.
Основные преимущества:

· увеличенные интервалы замены.

· отвечает жестким требованиям предъявляемым к ATF.

· обеспечивает плавное переключение скоростей.

Применение:

Autran MM-SP III – применяется в автоматических трансмиссиях Mitsubishi и Hyundai.

Совместимость и утилизация:


Autran MM-SP III совместимо со всеми материалами уплотнений. 

Утилизация осуществляется, как и для всех отработанных масел.

Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/м3                                           
0.862

Вязкость при 40 оС, сСт
   
33.5

Вязкость при 100 оС, сСт
   
7.14

Индекс вязкости                                                          

184

Температура вспышки в открытом тигле, оC
    208

Температура застывания, оС                                
   
-42

Приведенные данные являются справочными, не представляют собой технические условия на продукт и не могут рассматриваться как строгий заводской стандарт.

(Содержащаяся информация может быть изменена без предварительного уведомления и действительна на момент ее опубликования.)

