Название продукта: Mitsubishi DiaQueen ATF SP III
	Предмет теста
	Показатели

	Плотность ( 15°С) г/см³ ( ЯПС K 2249)
	0.858

	Цвет жидкости (АОИМ)    (ЯПС К2580)
	красный

	Температура воспламенения  °С (ЯПС K2265)
	196

	Коэффициент кинематической вязкости (40°С) sct (mm²/s) (ЯПС2283)
	35.4

	Коэффициент кинематической вязкости (100°С) sct (mm²/s) (ЯПС2283)
	7.3

	Коэффициент вязкости (ЯПС К2283)
	179

	Температура потери текучести °С (ЯПС К 2269)
	-50


Название продукта: Mitsubishi Original Oil

	Смазочный материал
	DiaQueen SJ
	DiaQueen SJ
	DiaQueen Diesel Turbo exceed
	Pajero Diesel Turbo

	API класс
	SJ
	SJ/CF
	CF-4
	CF-4

	SAE класс вязкости
	5w30
	10w30
	10w30
	10w30

	Плотность ( 15°С) г/см³
	0.860
	0.860
	0.870
	0.869

	Цвет (АОИМ)
	L4.0
	L4.0
	L6.5
	L6.5

	Температура воспламенения  °С
	220
	225
	240
	234

	Коэффициент кинематической вязкости (40°С) @40°C
	60.2
	65.9
	67.5
	67.5

	Коэффициент кинематической вязкости (100°С) @100°C
	10.4
	10.1
	10.4
	10.4

	Коэффициент вязкости
	161
	138
	141
	141

	Температура потери текучести °С
	-37.5
	-35.0
	-32.5
	32.5

	Содержание солей (HCIO4) mgKOH/g
	8.2
	8.2
	12.9
	12.5


