[image: image1.png]RRODUIHINEORIIATION






Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90


ОПИСАНИЕ
Полностью синтетическое трансмиссионное масло, выдерживающее высокие нагрузки, предназначенное для высоконагруженных механических КПП, приводов, редукторов с гипоидным зацеплением, где необходимо применение смазочного материала класса API GL 5. Высококачественные синтетические базовые масла и современный пакет присадок, использованные при получении трансмиссионного масла, гарантируют широкий температурный диапазон применения и оптимальное смазывание деталей при самых экстремальных нагрузках..

СВОЙСТВА
- используются присадки для увеличения вязкостно-температурного диапазона работы масла

- высокая степень защиты от износа

- оптимальная защита от нагрузок давления
· высокая защита от ржавления и коррозии
· легкое переключение передач
· снижает шумы при работе трансмиссии

Имеет следующие допуски и спецификации:

API
GL 5


MIL-L-2105 C/D
ТЕХНИЧЕСКИЕ


ДАННЫЕ 
Класс вязкости
:
75W-90


Цвет ASTM
:
2,0


Плотность при 20°C
:
0,87 
г/см³




Индекс вязкости
:
185


Температура вспышки
:
184 

°C

Температура застывания
:
-43 

°C
                                         Вязкость при 40 °C              :  82

                                         Вязкость при 100 °C            :  14,5

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
Для высоконагруженных КПП, приводов и редукторов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Согласно рекомендациям производителей автомобильных трансмиссионных агрегатов

Смешивается с остатками минерального трансмиссионного масла при его замене или доливке.

ФАСОВКА 


 
Vollsynth. Getriebeoil  75W-90
1 
л
Артикул 1950


20 
л
Артикул 1415



60 
л
Артикул 1412

	Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.


Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de
