  

	

	

	Lubrolene SM-X 5W30 4L
Lubrolene SM-X 5W30 4L (MZ102565B)
Полусинтетическое масло для бензиновых двигателей MIVEC, GDI

MITSUBISHI Lubrolen SM-X 5W-30
Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло, специально предназначенное для бензиновых двигателей GDI автомобилей MITSUBISHI с турбонаддувом и без. 
Обладает отличными низкотемпературными характеристиками и высокими моющими и антиокислительными свойствами для двигателей японских автомобилей. Обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя в тяжелых условиях эксплуатации. 

1 Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85                            853 
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000            58,06 
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000          10,28 
4 Индекс вязкости ГОСТ 25371-97                                                167,55 
5 Щелочное число, мг КОН/г ГОСТ 11362-96                                 5,89 
6 Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87                                   212 
7 Температура потери текучести, С ГОСТ 20287-91                      -38 
8 Зольность сульфатная, % ГОСТ 12417-94                                     0,81 


