 РОЛЬФ Импорт

14 Октября 2011
[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


Информационное письмо : ТЕХ-11-006_rev1
МОДЕЛЬ
ГРУППА
ТЕМА

Все
12,23
Оригинальные продукты Mitsubishi


Уважаемые коллеги!
В соответствии с многочисленными запросами клиентов и дилеров
Дистрибутор Mitsubishi Motors Corporation в России компания ООО «РОЛЬФ Импорт» (далее по тексту Дистрибутор) совместно с Mitsubishi Motors Corporation представляют на Российском рынке первые продукты из состава линейки оригинальных масел, смазок и жидкостей Mitsubishi.
Данные продукты были разработаны в соответствии с техническими требованиями и с непосредственным участием специалистов Mitsubishi Motors Corporation.
На текущий момент доступными к заказу являются указанные ниже наименования оригинальных продуктов.


	Наименование продукта
	Примечание

	Масло моторное
	

	Mitsubishi genuine oil API SM SAE 5W-30
	Для бензиновых и дизельных двигателей

	Mitsubishi genuine oil API SM SAE OW-30
	Для бензиновых двигателей

	Mitsubishi genuine oil API SM SAE OW-20
	Для бензиновых двигателей

	Жидкости для АКП
	

	Жидкость для автоматических коробок передач ATF SP-III
	Особенности применения см. Руководство по ремонту


Основываясь на Гарантийной политике* Mitsubishi Motors, требованиях Mitsubishi Motors Corporation к маслам, смазкам и жидкостям, изложенным в Руководстве по ремонту автомобилей Mitsubishi, а также принимая во внимание указанную выше информацию, Дистрибутор рекомендует применение официальным дилерами Mitsubishi Motors указанных выше продуктов при обслуживании и ремонте автомобилей Mitsubishi.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание применения несоответствующего масла, смазки и/или жидкости необходимо четко
следовать рекомендациям, изложенным в руководстве по ремонту раздел Lubricants (Смазочные
материалы).
Руководитель группы по Качеству
Александр Зашихин

р. г     ■,

Руководитель службы развития
послепродажного обслуживания
[image: image1.jpg]



сандр Ветохин
и продаж запасных частей и аксессуаров
* Гарантия Mitsubishi Motors ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие работы, детали, материалы и обстоятельства: ...применением не рекомендованных производителем эксплуатационных материалов и топлива.
Примечание: По всем возникающим вопросам обращайтесь в Отдел послепродажного сопровождения.
Страница 1 из 1
К О И Т Г Т А Н Д
[image: image2.jpg]



КОИТСТАМД

Научно-технический фонд
Сертификационный центр «Контстанд»
Лаборатория

Ф-72В
Аттестат аккредитации на техническую компетентность и (или) независимость.
Зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации ГОСТ Р№ РОСС RU.0001.21 AЮ45 от 19.05.2009
Срок действия до 19,05.2014
;     
     

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, л.23а Тел./факс 645-44-06, E-mail: lab@contstand.ru
Протокол испытаний

Контрольный № 4980с
от «4» апреля 2011 г.
1.
Продукт: Масло моторное Mitsubishi Genuine Oil API SM SAE 5W30 (Оригинальное масло
Mitsubishi API SM SAE 5W3O)
2. Организация - заказчик: Сертификационный центр «КОНТСТАНД»
3. Организация-изготовитель: ООО «Ниппон Ойл энд Энерджи (РУС)».
4. Дата получения образца: 28.03.2011
5. Основания для проведения испытаний: Заявка № 1/33 от 28.03.2011 г. на проведение испытаний
6. Дата испытаний: 28.03.11 - 04.04.11
7. Участие субподрядчиков: нет
9. Результаты испытаний:
	п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Метод испытания (обозначение НД)
	Наименование испытательного
оборудования и средств измерения,заводской номер
	Обозначение образца
	Результат
	Норма       I
:
| |

	1
	2
	3
	4
	
	6
	
	8            ii

	1.
	Кинематическая вязкость при 100°С
	мм /с
	ГОСТ 33-2000
	TV-4000 W»00T133, ВПЖ-2 №718,1*42 Секундомер СОПР №8479. №2076 Термометр ТИН 10-4 №34
	М4980
	10,710
	

	2.
	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле
	°С
	ГОСТ
4333-87
	Аппарат ТВО №2672 Термометр ТК-7 №112
	
	224
	

	3.
	Температура застывания
	"С
	ГОСТ 20287-91
	криостатР88-УШ №88506023 ТН8М №389
	
	минус 44
	

	4.
	Плотность при 15°С
	r/cMJ
	ГОСТР 51069-97
	Ареометр АНТ-2 №104
Термометр ТЛ-4 №78
	
	0,8580
	


Заключение: Масло соответствует требованиям спецификации по проверенным показателям
[image: image3.jpg]Cynranopa Al





Руководитель лаборатории
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Копирование и частичная перепечатка протокола без согласования с Лабораторией запрещена
Лаборатория\Протоколы\ПИ-С

Контетаия -Лаборатория

стр.1 из]
КОНТСТаНД
[image: image4.jpg]



К О И Т С Т А Н Д

Научно-технический фонд
Сертификационный центр «Контстанд»
Лаборатория

Ф-72В
Аттестат аккредитации на техническую компетентность и (или) независимость.
Зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации ГОСТР
N» РОСС RU.0001.21AЮ45 от 19.05.2009

Срок действия до 19.05.2014

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.23а Тел./факс 645-44-06. E-mail: lab@contstand.ru
Протокол испытаний

Контрольный № 5007с
от «31» мая 2011 г.
[image: image5.jpg]



1.
Продукт: Масло моторное Mitsubishi Genuine Oil API SM SAE 5W30 (Оригинальное масло
Mitsubishi API SM SAE 5W30)
2. Организация - заказчик: Сертификационный центр «КОНТСТАНД»
3. Организация-изготовитель: ООО «Ниппон Ойл энд Энерджи (РУС)».
4. Дата получения образца: 20.05.2011
5. Основания для проведения испытаний: Заявка № 4/33 от 19.05.2011 г. на проведение испытаний
6. Дата испытаний: 20.05.11 - 31.05.11
7. Участие субподрядчиков: нет
9. Результаты испытаний:
	п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Метод испытания (обозначение
НД)
	Наименование испытательного оборудования и средств измерения,заводской номер
	Обозначение образца
	Результат
	Норма       I По ГОСТ Р 51634-2000

	1
	2
	3
	4
	5
	.      6   

	7         J             8

	1.
	Сульфатная зольность, не более
	%
	ГОСТ 12417-94
	Печь муфельная ПМ-10 Весы KERN 770
	М4980
	-""-"—■■■■-■■■-0,81
	1,8

	2.
	Щелочное число
	мг КОН/г масла
	ГОСТ 11362
	Иоиомер И-500 №2ЗО
	
	6,07
	В соответствии
документаци
ей

	3.
	Массовая доля фосфора, не более *
	%
	ГОСТ 9827
	КФК ЗКМ №09066 Весы AND GF-200
,N"£14221461
	
	
	0,12

	!
4.
	Кажущаяся динамическая вязкость, определенная на минироторном вискозиметре (MRV)**: При минус 35 °С
	мПа*с
	ASTM D 4684
	Минироторный вискозиметр CMRV-4000 №3273-А22003
	
	25300
	не более 60000
1

	5.
	Кажущаяся динамическая вязкость, определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS)**: При минус 30°С
	мПа*с
	ASTMD
5293
	Имитатор холодной прокрутки CCS-2050 №3158-А2103
	
	2844
	|
не более   I 6600


*- испытания проведены в ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны РФ» **- испытания проведены в ОАО «Пушкинский завод»
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. Копирование и частичная перепечатка протокола без согласования с Л!
Прещенп
Заключение: Масло соответствует требованиям ГОСТ Р_51634-2000 п 3.1 по проверенным показателям.
Руководитель лаборатории    ^у__     W]/       ул\
Султанова А.Т.
Лабораториям! ротоколыМТИ-С
рия
КОНТСТ:
стр. 1 из I
